HYDREX* AW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкости HYDREX AW компании «Петро-Канада» – это гидравлические жидкости, производимые по самым инновационным технологиям, обладающие продленным интервалом замены и уникальными противоизносными свойствами. Они специально разработаны для высокопроизводительных гидравлических систем, благодаря этому обладают уникальными эксплуатационными и техническими свойствами, повышая производительность оборудования. Применение жидкостей  HYDREX AW выводит эксплуатацию вашего оборудования на более высокий уровень.

- СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная стабильность к окислению и тер-мальным нагрузкам;

- Увеличенный срок службы жидкости продлевает интервалы между ее заменами, в связи с чем снижает расходы на ее замену и снижает загрязнение гидравлического бака во время технического обслуживания;

- Сохраняет свой состав под воздействием повышенных температур, снижая потребность в доливке масла;

Сравнительное испытание на окисление                   по стандарту ASTM D943 (ISO 46)

HYDREX

AW

Конкурирующие гидравлические масла

Жидкость HYDREX AW в три раза дольше сохраняет свои свойства, чем масло лидирующего производителя.

- Снижает отложение лака, который может негативно отразиться на работе сервопривода и направляющего клапана;

- Снижает до минимума образование нагара, который может привести к износу узлов гидравлической системы и сократить срок службы жидкости;

HYDREX AW 46

2684 часа

Масло лидирующего производителя 32

1844 часа

Жидкость HYDREX демонстрирует явно меньший уровень нагарообразования – даже при более длительной протяженности испытания. Это показывает уникальное качество масла*.

- Наилучшая защита от износа;

- Продлевает срок эксплуатации оборудования;

- Уменьшает объем технического обслуживания и предотвращает повреждение оборудования;

- Защищает оборудование, которое эксплуатируется в течение более длительного периода, на высоких скоростях и в суровых условиях;

- Повышает надежность работы в более широком диапазоне давления;

Сравнительное испытание на износ на гидравлическом насосе Vickers 35VQ25

HYDREX

Обычное гидрав-ическое масло*

Масло лидирующего производителя

Среднее для 13 протестированных продуктов

Жидкости HYDREX защищают от износа в два раза лучше, чем масло лидирующего производителя.

- Повышенная защита от ржавления и коррозии;

- Железные и другие металлические части защищены от негативного воздействия воды;

- Уникальная способность сепарировать воду и гидролитическая стабильность позволяет повторно использовать жидкость;

- Масло быстро сепарирует воду, и при этом эффективность присадок не уменьшается;

- Повышенная защита от пенообразования и проникновения в жидкость пузырьков воздуха;

- Предотвращает перелив жидкости в гидравлическом баке;

- Предотвращает образование обильной пены в гидравлических системах и кавитацию насосов.

- ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические жидкости HYDREX AW в основном рекомендуются для гидравлических систем с тяжелыми условиями эксплуатации, которые устанавливаются на промышленных заводах и передвижном оборудовании вне производственных помещений. Данные жидкости могут использоваться в системах, оборудованных мелкопористыми фильтрами (с порами до 3 микрон), где HYDREX AW сохраняют пакет присадок и не вызывают засорение фильтров. Благодаря универсальности применения HYDREX AW, а также тому, что они обладают продленным интервалом замены и содержат эффективные ингибиторы ржавления и пенообразования, такие масла также могут применяться для смазки антифрикционных подшипников и зубчатых передач с циркуляционными и кольцевыми системами смазки,  а также системами смазки разбрызгиванием и в масляной ванне.

Жидкости HYDREX AW одобрены по следующим спецификациям производителей гидравлического оборудования:

• Denison HF-0

• Eaton Vickers M-2950-S и I-286-S

• Cincinnati-Machine P-68 (AW 32), P-69 (AW 68) и P-70 (AW 46)

• Hagglunds AC-4.8

• Bosch-Rexroth

• Marlen Hydraulic Power Units (AW68)

Жидкости HYDREX AW рекомендуются для использования в оборудовании производства Eaton Vickers, Hagglunds, Denison, Sauer-Dafoss, Bosch-Reroth, Racine, Oilgear, Hy-dreco, Dynex и других компаний.

HYDREX AW 46 рекомендована к применению в оборудовании для литьевого формования следующих производителей: Husky, Krauss-

Maffei, Battenfeld, Demag, Soplar, Engel, and Nestal.

HYDREX AW 32, 46 и 68 одобрены по стандарту GMLS2 и классифицируются Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов как смазочные материалы Тип 2. HYDREX 22, 32, 46, 68 и 100 классифицируются фондом NSF International как смазочные материалы класса Н2.

HYDREX подходит для применения в оборудовании, для которого требуется соответствие следующим спецификациям:

• DIN 51524 Часть 1 HL (AW 22)

• DIN 51524 Часть 2 HLP (AW 32, 46, 68, 80 и 100)

• ISO 6743/4 Тип HM

• USS 127

| Свойство | Метод испытания ASTM | HYDREX AW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка вязкости HYDREX | - | 22 | 32 | 46 | 68 | 80 | 100 |
| 1Температура вспышки, 0С | D92 | 207 | 217 | 227 | 225 | 245 | 250 |
| Вязкость сСт при 400С сСт при 1000С сек. Сейболта при 1000F сек. Сейболта при 2100F | D445 | 21,6 4,3 106 40 | 31,5 5,3 151 43 | 45,7 6,7 219 49 | 67,6 8,9 350 56 | 80 9,7 389 60 | 100 11,3 440 63 |
| Индекс вязкости | D2270 | 101 | 98 | 100 | 105 | 99 | 99 |
| Температура застывания, 0С | D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -24 | -30 |
| Ржавление, процедуры А и В, 24 ч | D665 | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел |
| Стабильность к окислению, ч | D943 | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ |
| Стабильность к окислению, мг нагара | D4310 | прошел | 66 | 71 | прошел | прошел | прошел |
| Гидролитическая стабильность, потери в весе меди, мг/см2 | D2619 | прошел | 0,17 | 0,10 | прошел | прошел | прошел |
| Пробивное напряжение, кВ | D877 | 44 | 39 | 40 | 44 | 44 | 44 |
| Испытание на износ на 4-хшариковой машине, диаметр пятна износа, мм | D4172 | 0,5 | 0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Сепарация воды, 540С, мл воды (минут) | D1401 | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (25) | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (20) | 40-38-2 (30) | 40-40-0 (5)1 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

*На основании измененного стандарта ASTM D943 (хотя стандарт ASTM D943 обычно не включает в испытание фильтрацию жидкости, эти жидкости тестировались в тех условиях, которые обусловлены в стандарте D4310, позволяющем определить тенденцию к нагарообразованию и коррозии в маслах).

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154