PURITY* FG EP

РЕДУКТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ

- Назначение

Редукторные жидкости PURITY* FG EP компании «Петро-Канада» – это инновационные пищевые смазочные материалы, разработанные для обеспечения эффективной производительности и более длительной защиты, чем у специализированных пищевых смазочных материалов. Более чем двадцатилетний опыт разработок масел и смазок дал возможность добиться наилучших характеристик и свойств для жидкостей PURITY* FG ЕР. По запатентованной технологии HT Purity компания «Петро-Канада» производит очищенные на 99,9% базовые масла – самые чистые в мире. Они не содержат вредных примесей, которые могут снижать свойства масел, более того, в их состав входит специально подобранный пакет эффективных присадок. Редукторные жидкости PURITY* FG EP обладают уникальной стабильностью к окислению и защищают от износа и шоковых нагрузок. Редукторные жидкости PURITY* FG EP также отвечают стандартам по обеспечению безопасности пищевых продуктов и отлично подходят для выполнения планов НАССР (Системы анализа рисков и критических контрольных точек) и GMP (Правил организации производства и контроля качества).

- Преимущества наилучших свойств продукта

- Уникальная стабильность к окислению

- Предотвращает нагар и лак в зубчатых редукторах

- Продлевает срок службы жидкости и сокращает простой оборудования даже при работе в условия повышенных температур и при загрязнении жидкости водой и кислотными веществами

- Долговременная защита от ржавления и коррозии

- Защищает зубчатые передачи от вредного воздействия воды

- Предотвращает образование эмульсии, которая вызывает ржавление

- Защищает бронзовые и медные детали

- Отличная защита от износа и задира

- Предотвращает заклинивание, заедание и появление трещин под воздействием шоковых нагрузок

- Снижает износ зубчатых передач и подшипников

- Повышает несущую способность подшипников

- Устойчив к пенообразованию

- Предотвращает перелив жидкости

- Предотвращает повреждение зубчатой передачи при разрыве масляной пленки из-за смешивания жидкости с воздухом

- Устойчив к загрязнению

- Быстро отделяется от воды

- Полностью одобрен для использования в и вблизи пищеперерабатывающего оборудования

- Зарегистрирован NSF (Национальным санитарным фондом) с допуском Н1

- Все жидкости отвечают требованиям Министерства сельского хозяйства (USDA) для смазочных материалов Н1, используемых на мясо- и птицеперерабатывающих заводах под надзором федеральной инспекции, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами

- Все компоненты жидкостей соответствуют требованиям Стандарта 21 CFR 178.3570 «Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

- Одобрены CFIA (Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов) с допуском для случайного контакта с пищевыми продуктами на зарегистрированных пищевых заводах

- Сертифицированы компанией «Star K» для использования при приготовлении кошерных пищевых продуктов

  - Применение

Редукторные жидкости PURITY* FG EP обеспечивают уникальную смазку всех типов закрытых зубчатых передач (червячной, конической, косо- и прямозубой), работающих в стандартных или тяжелых условиях с шоковыми нагрузками. Благодаря низкой летучести редукторные масла PURITY* FG EP могут использоваться в системах смазки масляным туманом, где не требуются специальные противотуманные присадки. Редукторные жидкости PURITY* FG EP могут также использоваться в подшипниках и цепных приводах, обеспечивая длительный срок службы и предотвращая их

загрязнение.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| Свойство | Метод испытания | PURITY* FG EP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕР100 | ЕР150 | ЕР220 | ЕР320 | ЕР460 |
| Марка ISO | - | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Марка SAE | - | 85W | 90 | 90 | 90 | 140 |
| Марка AGMA | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вязкость сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D445 D445 | 103,2/538 11,6/66 | 144,1/754 14,9/79 | 205,8/1089 17,6/91 | 327,3/1750 23,2/116 | 479,1/2582 29,3/144 |
| Индекс вязкости | D2270 | 100 | 95 | 92 | 89 | 88 |
| Температура вспышки, 0С | D92 | 269 | 247 | 233 | 223 | 199 |
| Температура застывания, 0С | D97 | -15 | -18 | -18 | -21 | -27 |
| Цвет | D1500 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Сепарация воды, при 820С, мл (мин.) | D1401 | 40-40-0(10) | 40-40-0(15) | 40-40-0(15) | 40-40-0(25) | 40-40-0(25) |
| Защита от ржавления, А - Дистиллированная вода В - Синтетическая морская вода | D665 D665 | прошел прошел | прошел прошел | прошел прошел | прошел прошел | прошел прошел |
| Стабильность к вспениванию, Последовательность I | D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Защита от окисления, 4-хшариковая машина, o пятна износа, мм (40 кг, 1200 об./мин., 1 ч, 750С) | D4172 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Защита от задира, 4-хшариковая маши- на, нагрузка сваривания, кг | D2783 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154