### Преимущества для потребителя

Трансмиссионное масло  Chevron RPM Universal Gear Lubricant обладает следующими свойствами:

- Защита шестерен от износа и задира

- Соответствует требованиам основных производителей

- Защита деталей от коррозии

- Защита от вспенивания

Chevron RPM Universal Gear Lubricant  создано для обеспечения длительной и бесперебойной работы автомобильных трансмиссий. Его комплексная серо-фосфорная присадка защищает рабочие поверхности шестерен от преждевременного износа и выкрашивания под большими нагрузками. Вязкостные характеристики позволяют использовать продукт в широком диапазоне температур. Это означает хорошую текучесть и защиту шестерен при холодном пуске.

Применение

Chevron RPM Universal Gear Lubricant  рекомендуется для автомобильных механических коробок передач, раздаточных коробок, гипоидных дифференциалов и маслонаполненных рулевых механизмов.  Кроме того, продукт может использоваться для долива в дифференциалы с ограниченным трением (LS), после обкатки новых или в восстановленные.

Chevron RPM Universal Gear Lubricants соответствует или превосходит следующие спецификации:

API MT-1, API GL-4, GL-5

US Military MIL-L-2105D и MIL-PRF-2105E.

Mack GO-J, GO-G

SAE J 2360

# Данные типовых испытаний

| Классификация SAE | 80W-90 | 85W-140 |
| --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 225040 | 225039 |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.880 | 0.896 |
| Кинематическая вязкость сСт при 40C сСт при 100C | 145 14.2 | 341 25.0 |
| Вязкость Сейболта SUS при 100F SUS при 210F | 762 76.4 | 1819 124 |
| Вязкость по Брукфильду cП при -12C cП при -26C | — 118,000 | 102,000 — |
| Индекс вязкости | 95 | 95 |
| Температура вспышки, C(F) | 221(430) | 229(444) |
| Температура застывания, C(F) | -33(-27) | -15(+5) |
| Нагрузка на подшипники Timken OK, фунт | 65 | 65 |
| Нагрузка сваривания, ASTM D 2783 Индекс, кг Сваривание, кг | 50 315 | 50 315 |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.