Purity FG Clear Food

Machinery Grease

Пищевые смазки

- Назначение

PURITY* FG CLEAR – это инновационный бесцветный смазочный материал, разработанный для обеспечения эффективной и более длительной эксплуатации, а также как специализированный пищевой смазочный материал для пищевой промышленности, отвечающий высоким требованиям.

Смазка PURITY* FG CLEAR обеспечивает превосходное смазывание и перекачивание в широком диапазоне температур, и обладают исключительной сопротивляемостью вымыванию водой и водораспылению.

Смазки PURITY* FG CLEAR также обеспечивают превосходную защиту механизмов, подшипников и оборудования от износа и коррозии.

- Свойства и преимущества продукта

Превосходное сопротивление разрыву смазочной плёнки при тяжёлых эксплуатационных условиях.

- Сохраняет первоначальную консистенцию и смазочные свойства в присутствии пищевых кислот, соков и побочных продуктов.

- Не вытекает из подшипников под струёй чистящего пара.

- Высокая сопротивляемость вымыванию водой, распылению водоструйной обработкой, и более стерильные химикаты используются для очистки.

- Эффективность в широком интервале температур.

- Смазка не вытекает из подшипников, находящихся вблизи печей.

- Перекачивается при низких температурах.

- Идеально подходит для подшипников, эксплуатируемых в условиях большой нагрузки при больших амплитудах циклических колебаний температур.

- Превосходная защита механизмов, подшипников и оборудования.

- Способствует защите от заклинивания, истирания, разрушения, обеспечивая способность выдерживать нагрузку.

- Длительная защита оборудования от ржавчины и коррозии.

- Способствует защите подшипников, механизмов и оборудования от повреждений во влажной среде или при операциях с применением смазочно-охлаждающих жидкостей.

- Бесцветный, устойчивый к коррозии.

- Не оставляет пятен на пище, одежде, шерсти и пористых материалах.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| Свойства | ASTM метод испытания | DIN метод испытания |
| --- | --- | --- |
| NLGI степень | - | 2 |
| Тип смазки | - | Алюминиевый комплекс |
| Глубина прохождения, нерабочая 60 рабочих ходов 10000 рабочих ходов | D 217 D 217 D 217 | 299 293 4 |
| Цвет | - | Прозрачный |
| Запах | - | Нейтральный |
| Температура каплепадения, °C/°F | D2265 | 277/530 |
| Сопротивление вымыванию водой, %@79 °C/174°F | D1264 | 0.75 |
| Сопротивление водораспылению, % потери | D4049 | 27.7 |
| Защита от предельного давления Машина трения Тимкена, кг/фунтов Четырёхшариковой машины шов, диаметр задира (мм) Износ четырёхшариковой машины, кг Показатель износостойкости груза, | D2509 D2266 D2596 D2596 | 9/20 0.49 200 41.2 |
| Защита от коррозии: Проба на медную пластинку Коррозия подшипника | D4048 D1743 | 1A Прошёл |
| Устойчивость к окислению: Снижение давления после 100 часов, кПа/PSI | D942 | 7/1 |
| Вязкость базового масла сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D0445 D0445 | 185/857 18/89 |
| Точка застывания базового масла, °C/°F | D0097 | -12/10 |
| Интервал операционных температур, °C/°F | - | -20°C до -160°C/-4°F до 320°F |
| Минимальная диспенсерная температура, °C/°F | - | -20/-4 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154