# Пластичная смазка Mobilgrease XHP

Смазки Mobilgrease XHP - представляют собой высококачественные смазки на основе литиевого комплекса, созданные для различных условий применения. Перед разработчиками была поставлена задача создания семейства пластичных смазок на основе литиевого комплекса, производимого по новейшей запатентованной технологии, которые отвечали бы последним требованиям производителей оборудования и по своим свойствам превосходили бы традиционные продукты. Смазка Mobilgrease XHP производятся на основе высококачественных парафиновых базовых масел и призваны обеспечивать превосходные высокотемпературные эксплуатационные характеристики, хорошую адгезию, структурную стабильность и стойкость к вымыванию. Эти смазки обладают высоким уровнем химической стабильности и обеспечивают надежную защиту от коррозии. Характерной особенностью смазок являются высокая температура каплепадения и максимальная рабочая температура узла до 175 °С. Смазки Mobilgrease XHP производятся 1.5 и 2 класса по NLGI с применением базовых масел с вязкостью ISO VG 220 и ISO VG 460.
Смазки Mobilgrease XHP специально разработано для широкой области применения, включая индустрию, автомобильную промышленность, строительство и морской транспорт. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам смазки Mobilgrease XHP являются идеальным выбором для различных условий применения, включая высокие температуры, вымывание водой, высокие удельные и ударные нагрузки и увеличенные интервалы смены смазки.

##### Основные характеристики

- Класс NLGI

Тип загустителя

Цвет, визуально

Пенетрация, при перемешивании, 25 °С, ASTM D 217

Температура каплепадения, °С, ASTM D 2265

Кинематическая вязкость базового масла, ASTM D 445, сСт при 40°С

Сохранение консистентности при перемешивании, ASTM D 1831, мм/10

Выдерживаемая нагрузка на машине Тимкена, ASTM D 2509, фунт

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, ASTM D 2596, нагрузка, кг

Антиокислительная стабильность, ASTM D 942,Падение давления за 100ч, кПа

Предотвращение коррозии, ASTM D 1743

Антикоррозийный тест Emcor, IP 220, кислотная вода

Защита от коррозии, IP 220, дистиллированная вода

Коррозия на медной пластинке, ASTM D 4048

Стойкость к смыванию водой, ASTM D 4049, % смытия

Смываемость водой, ASTM D 1264, потеря % веса при 79С

Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже

##### Область применения Mobilgrease XHP

- Смазка пластичная Mobilgrease XHP применяется в широком диапазоне индустриального, автомобильного, строительного и судового применения;

- Смазка Mobilgrease XHP 222 рекомендована для индустриального и автомобильного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами. Продукт находит практическое применение в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках и сельскохозяйственном оборудовании и также рекомендован к применению в судовых механизмах, бумагоделательных машинах, горнодобывающей промышленности и на сахарных заводах;

- Смазка Mobilgrease XHP 461 рекомендована для горнодобывающего и строительного оборудования, бумагоделательных машин, металлургии и других областей применения, где требуется защита от высоких нагрузок.

##### Эксплуатационные свойства Mobilgrease XHP

- Смазка пластичная Mobilgrease XHP занимает лидирующее положение среди гаммы смазок серии Mobilgrease. 
Смазки Mobilgrease XHP заработали мировую репутацию передовых продуктов с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Это одно из последних поколений продуктов, разработанных нашими инженерами, успешно прошедших испытания у различных производителей оборудования. Ключевым фактором, обеспечивающим превосходную адгезию и высокую температуру каплепадения смазка Mobilgrease XHP, является передовая технология производства, разработанная и успешно внедренная нашими инженерами-исследователями и технологами. При производстве этих продуктов применяется тщательно подобранный пакет присадок, обеспечивающий превосходную антиокислительную стабильность, защиту от коррозии, стойкость к вымыванию водой, а также отличные противоизносные и противозадирные свойства. Смазка Mobilgrease XHP обладает следующими особенностями и преимуществами:

- Высокая стойкость к вымыванию. Надежная смазывание и защита даже в тяжелых условиях вымывания водой;

- Отличная адгезионная способность и цельная структура. Превосходная липкость, отсутствие утечек и увеличенный интервал смены способствуют снижению эксплуатационных затрат;

- Превосходная защита от ржавления и коррозии. Эффективная защита смазываемых деталей даже в условиях повышенных влажности и кислотности;

- Прекрасная стойкость к термическому, структурному и окислительному разрушению при работе в области высоких температур. Увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях высокотемпературного применения обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт;

- Хорошие противоизносные и EP свойства. Надежная защита смазываемого оборудования даже в условиях высоких скоростей скольжения и ударных нагрузок обеспечивает увеличение срока службы оборудования и снижение простоев, связанных с его ремонтом;

- Широкая область применения. Позволяет сократить ассортимент применяемых смазок и снижает складские затраты.

##### Безопастность применения Mobilgrease XHP

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.