PURITY* FG Extreme

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО  РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Назначение

Пищевая смазка для тяжелого режима эксплуатации PURITY* FG Extreme компании «Петро-Канада» – это полусинтетический, высокоэффективный смазочный материал пищевой марки, специально разработанный для высоконагруженных промышленных подшипников с малыми и средними скоростями,

работающих в тяжелых эксплуатационных условиях. Смазка PURITY* FG Extreme обеспечивает надежную защиту того оборудования, которое работает при высоких температурах, повышенном давлении и тяжелых нагрузках в круглосуточном режиме, как, например, комбикормовые заводы.

- Преимущества наилучших свойств продукта

- Лучшая защита зубчатых передач, подшипников и оборудования, работающего при высоких либо шоковых нагрузках

- Предотвращает схватывание, заедание и появление трещин при шоковых нагрузках

- Продлевает срок службы оборудования

- Наилучшая стабильность к разложению при суровых условиях эксплуатации

- Сохраняет консистенцию и смазочные свойства в присутствии таких загрязняющих веществ, как побочные продукты пищевого производства, грязь и пыль

- Обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой, при распылении на масляную пленку воды и большинства стерилизующих химических веществ, используемых в очистке оборудования

- Долговременная защита оборудования от ржавления и коррозии

- Предотвращает повреждение зубчатых передач, подшипников и оборудования, используемого в условиях повышенной влажности

- Эффективность в широком диапазоне рабочих температур

- Не течет даже при использовании вблизи источников тепла

- Сохраняет прокачиваемость при низких температурах

- Идеально подходит для высоконагруженных подшипников при больших перепадах температур

- Предотвращает загрязнение и появление пятен

- Пятна смазки, выступившие в результате нарушения уплотнений, заметны

- Не оставляет пятен на одежде, деревянных либо пористых материалов

- Одобрения для пищевого оборудования

- Полностью одобрен для использования в и вблизи пищеперерабатывающего оборудования

- Зарегистрирован NSF (Национальным санитарным фондом) с допуском Н1

- Отвечает требованиям NSF (Национального санитарного фонда) по применению в качестве смазочного материала Н1 на мясо- и птицеперерабатывающих заводах под надзором

- федеральной инспекции, для которого разрешен случайны контакт с пищевыми продуктами

- Все компоненты соответствуют требованиям Стандарта 21 CFR 178.3570 «Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

- Сертифицирован компанией «Star K» для использования при приготовлении кошерных и паревных пищевых продуктов

- Ожидает сертификации для приготовления халяльных продуктов

- Не содержит генетически модифицированных продуктов

- Не содержит аллергенов

- Не содержит растительного белка

- Не содержит и произведен на оборудовании, которое не используется в производстве, хранении или каких-либо других действиях с семенами кунжута, молоком, яйцами, рыбой, устрицами, пшеницей и сульфитами

Совместимость с другими типами смазок

При переходе от одного типа смазки на другой очень важно учитывать химическую совместимость этих двух типов. Смешивание несовместимых смазок может вызвать побочную реакцию и снизить смазывающие свойства. В данной таблице приведены данные по совместимость смазки PURITY* FG Extreme с другими смазочными материалами:

Смазка PURITY FG EXTREME

| Смазка PURITY FG EXTREME |  |
| --- | --- |
| Смазки на основе алюминиевого комплекса | Совместима |
| Смазки на основе бариевого комплекса | Совместима |
| Смазки на основе кальциевого комплекса | Не совместима |
| Смазки на основе литиевого комплекса | Совместима |
| Смазки на кальциевой основе | Не совместима |
| Смазки на литиевой основе | Совместима |
| Смазки на основе бентона | Не совместима |
| Смазки на основе полимочевины | Совместима |
| Смазки на серной основе | Совместима |

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| Свойство | Метод испытания | PURITY FG EXTREME |
| --- | --- | --- |
| Марка NLGI | - | 2 |
| Тип загустителя | - | алюминиевый комплекс |
| Пенетрация, Без перемешивания После 60 циклов После 10000 циклов | D217 | 273 271 17 |
| Цвет | - | кремово-белый |
| Запах | - | без запаха |
| Температура каплепадения, 0С | D2265 | 293 |
| Устойчивость к вымыванию водой, % при 790С | D1264 | 2,4 |
| Устойчивость к вымыванию при разбрызгивании воды, потери смазки, % | D4049 | 10,9 |
| Защита от высокого давления Нагрузка по Тимкену, кг 4-хшариковая машина, ø пятна износа, мм 4-хшариковая машина, нагрузка, кг Индекс износа при нагрузках | D2509 D2266 D2596 D2596 | 22,7 0,58 315 48,3 |
| Защита от коррозии, Коррозия меди Коррозия подшипников | D4048 D1743 | 1а прошел |
| Стабильность к окислению: Падение давления после 100 часов, кПа/пси | D942 | 14/2 |
| Вязкость базового масла сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D445 D445 | 469/2502 33,2/162 |
| Температура застывания базового масла, 0С | D97 | -4 |
| Диапазон рабочих температур, 0С |  | -20~160 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154