Преимущества для потребителя

Смазки Chevron Moly Greases EP отличаются следующими свойствами:

- Хорошая водонепроницаемость и термостойкость

- Хорошая защита от коррозии — Содержит ингибиторы, защищающие поверхности подшипников.

- Хорошая стойкость к окислению — Гарантируется долговечность при хранении и использовании.

- Хорошая прокачиваемость

- Хорошая защита от износа

- Увеличенная периодичность смазки — Большее время действия смазки.

Свойства

Chevron Moly Greases EP – семейство универсальных противозадирных (EP) консистентных смазок.

Они приготовлены на основе тщательно подобранных высокоочищенных базовых масел с добавлением загустителя из 12-гидроксистеарата лития, 3% дисульфида молибдена, противозадирной присадки, ингибиторов коррозии и окисления. Они окрашены в тёмно-серый или чёрный цвет и имеют ровную маслянистую структуру.

Данные продукты отвечают потребностям в высококачественных смазках с противозадирными свойствами, содержащих дисульфид молибдена, и применяются для смазывания деталей машин и в промышленности.

Благодаря наличию противозадирной присадки и дисульфида молибдена, смазки Chevron Moly Greases EP проявляют отличные рабочие характеристики в условиях сверхвысоких давлений и тонкоплёночной (граничной) смазки. С учётом того, что при испытаниях на машине трения Timken (ASTM D 2509) допустимая нагрузка составила 50 фунтов, и того, что дисульфид молибдена поддерживает малый коэффициент трения скользящих поверхностей, смазки Chevron Moly Greases EP в состоянии обеспечивать защиту от ударных и тяжёлых нагрузок, даже тех, что превышают предел текучести металлов. Наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазывающей способности (живучести) в ситуациях, когда сама смазка уже истощена. Дисульфид молибдена обеспечит смазывание до того, пока не будет добавлена новая смазка.

Chevron Moly Greases EP обеспечивают более долговременное смазывание, чем традиционные смазки. За счёт этого можно увеличить периодичность смазки и снизить время простоев. Они идеально подойдут для ситуаций, когда смазывание осуществляется не так часто. Наличие дисульфида молибдена обеспечит резервную защиту в случае, если смазка будет "выдавлена" с поверхности подшипников. У этих смазок большой срок хранения и хорошая прокачиваемость при низких температурах. Они обладают водонепроницаемостью и защищают от ржавчины.


Применение

Смазки Chevron Moly Greases EP рекомендуется применять в автотракторном и промышленном оборудовании, где требуются смазки с дисульфидом молибдена. В автотракторном оборудовании они чаще всего применяются для смазки шасси, подшипников, универсальных шарниров, прицепных устройств седельного тягача, а также шаровых шарниров строительного оборудования, например, бульдозеров, скреперов, погрузчиков, экскаваторов и т.д. Смазки Chevron Moly Greases EP рекомендуется применять для смазывания роликовых цепей, цапф, зубчатых передач, кабелей, шкивов, салазок и подшипников шасси. В промышленности данные смазки рекомендуются для подшипников конвейеров, поверхностей скольжения и трения, подшипников печных вагонеток и др. Они особенно подойдут для смазывания сильно нагруженных осей шарнира, шлицевых валов и других скользящих или подверженных вибрациям или колебаниям поверхностей, где встречается коррозионное истирание.

Данные типовых испытаний

| Классификация NLGI | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 255659 | 255660 |
| #### № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 6912 | 6912 |
| Рабочая температура, C(F) Минимальная Максимальная | -20(-4) 125(257) | -15(5) 127(260) |
| Пенетрация, при 25C(77F) Неперемешанной Перемешанной | 325 325 | 275 280 |
| Температура каплепадения, C(F) | 191(376) | 191(376) |
| Четырехшариковое Испытание Точка сварки, кг | 315 | 315 |
| Испытание нагрузки Timken OK, фунт | 50 | 50 |
| Lincoln Ventmeter, psig at 30 s, at 75F 30F 0F -22F | 250  475 1275 | 400  583 1367 |
| Загуститель, % Тип | 5.1 Литий | 6.4 Литий |
| Класс вязкости ISO, Эквивалент Базового масла | 220 | 220 |
| Кинематическая вязкость* сСт при 40C сСт при 100C | 200 14.2 | 200 14.2 |
| Вязкость, Сейболт* SUS при 100F SUS при 210F | 1074 77 | 1074 77 |
| Индекс вязкости* | 53 | 53 |
| Температура вспышки, C(F)* | 249(480) | 249(480) |
| Температура застывания, C(F)* | -18(0) | -18(0) |
| Текстура | Ровная, Мазеобр. | Ровная, Мазеобр. |
| Цвет | Темносерая/Черная | Темносерая/Черная |

Средние данные типового испытания.  При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

*	Определено на минеральных маслах, полученных вакуумной фильтрацией

	Не испытано при этой температуре.