PURITY* FG

ПИЩЕВАЯ СМАЗКА

- Назначение

Пищевая смазка PURITY* FG компании «Петро-

Канада» – это инновационный смазочный материал пищевой марки, разработанный для обеспечения высокой производительности оборудования и безопасности пищевых продуктов в соответствии со строгими требованиями к пищевому производству.

Смазка PURITY* FG обеспечивает отличную смазку и сохраняет прокачиваемость в широком температурном диапазоне, при шоковых нагрузках, а также эффективно противостоит вымыванию водой. Смазка PURITY* FG также обеспечивает надежную защиту зубчатых передач, подшипников и оборудования от износа и коррозии.

- Преимущества наилучших свойств продукта

  - Уникальная стабильность к разложению при использовании в суровых производственных условиях

  - Сохраняет консистенцию и смазочные свойства в присутствии пищевых кислот, соков и других продуктов пищевого производства

  - Удерживается на поверхности подшипника даже при чистке оборудования паром

  - Обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой и большинством типов химических составов, используемых при чистке пищевого оборудования

Устойчивость к вымыванию водой

ASTM D1246

Смазка PURITY* FG            Производитель специа-     Ведущая

лизированных пищевых    нефтяная

смазочных материалов      компания

Устойчивость к вымыванию при распылении

воды

ASTM D4049

Смазка PURITY* FG            Производитель специа-     Ведущая

лизированных пищевых    нефтяная

смазочных материалов      компания

- Сохраняет эффективность в широком диапазоне рабочих температур

- Не течет даже при использовании вблизи печей

- Сохраняет прокачиваемость при низких температурах

- Идеально подходит для высоконагруженных подшипников при больших перепадах температур

- Обеспечивает более надежную защиту зубчатых передач, подшипников и оборудования при шоковых нагрузках

- Предотвращает схватывание, заедание и появление трещин при шоковых нагрузках

Защита при шоковых нагрузках

ASTM D2596

Смазка PURITY* FG            Производитель специа-     Ведущая

лизированных пищевых    нефтяная

смазочных материалов      компания

- Обеспечивает долговременную защиту от ржавления и коррозии

- Предотвращает повреждение зубчатых передач, подшипников и оборудования, используемого в условиях повышенной влажности

- Предотвращает загрязнение и появление пятен

- Пятна смазки, выступившие в результате нарушения уплотнений, заметны и легко очищаются

- Не оставляет пятен на одежде, деревянных либо пористых материалов

- Обеспечивает экономию складских затрат за счет предотвращения использования смазочных материалов не по назначению

- Универсальность применения – один вид смазки используется в различном оборудовании

- Сокращает складские запасы консистентных смазок

- Предотвращает использование в важном оборудовании неправильной смазки

Одобрения для пищевого оборудования

- Полностью одобрен для использования в и вблизи пищеперерабатывающего оборудования

- Зарегистрирован NSF (Национальным санитарным фондом) с допуском Н1

- Отвечает требования USDA (Министерства сельского хозяйства США) по применению в качестве смазочного материала Н1 на мясо- и птицеперерабатывающих заводах под надзором федеральной инспекции, для которого разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами

- Все компоненты соответствуют требованиям Стандарта 21 CFR 178.3570 «Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

- Одобрен CFIA (Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов) для применения на зарегистрированных пищевых заводах

- Сертифицирован компанией «Star K» для использования при приготовлении кошерных и паревных пищевых продуктов

- Сертифицирован Американским советом по пищевым продуктам и питанию по законам Ислама для приготовления халяльных продуктов. Не содержит генетически модифицированных продуктов

- Не содержит аллергенов

- Не содержит растительного белка

- Не содержит и произведен на оборудовании, которое не используется в производстве, хранении или каких-либо других действиях с семенами кунжута, молоком, яйцами, рыбой, устрицами, пшеницей и сульфитами

Применение

Пищевая смазка PURITY* FG специально разработана для пищевой промышленности и может эффективно применяться в таком оборудовании, как:

- Втулочные и антифрикционные подшипники, направляющие, скользящие детали (каретки, заслонки и т.д.) и соединения

- Оборудование по производству пиломатериалов и целлюлозы/бумаги, где повышенные требования к защите от пятен или загрязнения

- Подшипники текстильного оборудования

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| Свойство | Метод испытания | Пищевая смазка PURITY |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FG GREASE | FG 00 GREASE |
| Марка NLGI | - | 1 ,5 | 00 |
| Тип загустителя | - | алюминиевый комплекс | алюминиевый комплекс |
| Пенетрация, без перемешивания После 60 циклов После 10000 циклов | D217 | 330 295 312 | 447 422 426 |
| Цвет | - | белый | белый |
| Запах | - | без запаха | без запаха |
| Температура каплепадения, 0С | D2265 | 277 | 203 |
| Устойчивость к вымыванию водой, % при 790С | D1264 | 2,2 | 11,7 |
| Устойчивость к вымыванию при раз- брызгивании воды, потери смазки, % | D4049 | 40,4 | не применяется |
| Защита от высокого давления Нагрузка по Тимкену, кг 4-хшариковая машина, o пятна изно- са, мм 4-хшариковая машина, нагрузка, кг Индекс износа при нагрузках | D2509 D2266 D2596 D2596 | 16 0,58 315 39 | 16 0,42 400 37 |
| Защита от коррозии, Коррозия меди Коррозия подшипников | D4048 D1743 | 1b прошел | 1b прошел |
| Стабильность к окислению: Падение давления после 100 часов, кПа/пси | D942 | 34/5 | 7/1 |
| Вязкость базового масла сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D445 D445 | 160/741 14/74 | 160/741 14/74 |
| Температура застывания базового масла, 0С | D97 | -15 | -15 |
| Диапазон рабочих температур, 0С |  | -20~160 | -35~120 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154