Преимущества для покупателя

Масла Chevron Rando HD обладают следующими свойствами:

- Продлённый срок службы оборудования – пакет специальных противоизносных присадок снижает износ, защищая поверхность даже тогда, когда в результате нагрузок смазочная плёнка разрывается.

- Сокращение простоя – система эффективных ингибиторов ржавления и окисления предотвращают накопление в масле абразивных частиц, появившихся в результате ржавления, лако- и нагарообразования, разложения масла. В связи с этим предотвращается повреждение поверхности и уплотнений, а также преждевременное забивание фильтров.

- Безотказная работа – хорошая гидролитическая способность и сепарация влаги обеспечивают отличную фильтруемость масла даже при смешивании с водой. Отличная устойчивость к пенообразованию и способность к деаэрации гарантируют плавную работу оборудования и высокую его производительность.

- Продлённый срок службы масла - высокая стабильность к окислению предотвращает загустевание масла и образование во время эксплуатации осадка. В результате нет необходимости в преждевременной замене гидравлической жидкости.

СВОЙСТВА

Масла Chevron Rando HD ISO 32, 46 и 68 разработаны специально для максимальной защиты гидравлических насосов в передвижном и стационарном оборудовании. Они производятся на основании базовых масел ISO SYN®.

Масла Chevron Rando HD ISO 100, 150, and 200 предназначены для всех типов смазочных систем, где требуется высококачественный смазочный материал с противоизносными свойствами соответствующей марки вязкости ISO, как, например, редукторное масло, соответствующее классификации AGMA, либо универсальный смазочный материал.

Масла Chevron Rando HD на самом высоком уровне обеспечивают:

- противоизносную защиту

- ингибирование окисления и коррозии

- пеногашение и деаэрацию

При умеренных нагрузках и температурах благодаря высокому уровню вязкости масла Chevron Rando HD образуют высокопрочную масляную плёнку, сохраняющуюся даже между металлическими поверхностями. Более того, защита ещё больше усиливается за счёт содержания в составе данных масел противоизносных присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Rando HD ISO 10 и 22 могут применяться в качестве веретённого масла либо масла для теледвигателей на судах.   Масла Rando HD ISO 32, 46 и 68 рекомендованы для:

- лопастных, поршневых либо шестерённых насосов, особенно там, где давление превышает 1000 psi (6895 кПа)

- слабонагруженных поршневых компрессоров

- моторов и подшипников

Масла Rando HD ISO 100, 150 и 220 рекомендованы для:

- редукторов гидравлического оборудования

- воздушных поршневых компрессоров

- подшипников скольжения и качения

- циркуляционных систем смазки

Масла Chevron Rando HD одобрены по следующим стандартам:

• насосы Eaton-Vickers 35VQ25A , M-2950-S (передвижные) и I-286-S (стационарные) (ISO 32, 46, 68)

• Denison HF-0/T6C, HF-2 (ISO 32, 46, 68)

- Bosch Rexroth (ISO 32,46, 68)

Масла Chevron Rando HD отвечают следующим требованиям:

• Cincinatti Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO-68)

• Спецификации General Motors LS2, LH для противоизносных гидравлических жидкостей (ISO 32, 46, 68)

• ANSI/AGMA 9005-D94, Смазочные материалы для промышленных редукторных систем,  в качестве масел для смазки редукторовс ингибиторами ржавления и окисления (ISO 46, 68, 100, 150, 220)

• DIN 51524-2

Chevron Rando HD ISO 32, 46, 68, 100, 150, 220 and 320 прошли сертификацию в Национальном санитарном фонде NSF и признаны пригодными для того оборудования на и вблизи пищевых производств, где контакт с пищевыми продуктами невозможен (смазочные материалы Н2). Программа сертификации непищевых составов Национального санитарного фонда NSF является продолжением программы одобрения продуктов Министерства сельского хозяйства США . Сертификация проводится по результатам проверки соответствия продукта нормативным требованиям при применении его по назначению, его состава и информации, содержащейся на его этикетке.

Не применяйте данное масло в системах высокого давления в присутствии открытого пламени, искр либо вблизи горячих поверхностей.  Работайте с маслом только в хорошо проветриваемых помещениях.  Храните в закрытом контейнере.

«<0}

Данные типовых испытаний

|  | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер продукта по классификации Chevron | 273252 | 273276 | 273277 | 273278 | 273279 | 273228 | 273280 | 273281 | 277316 |
| Номер Листка безопасности материала | 23695 | 23548 | 23556 | 23556 | 23556 | 23550 | 23550 | 23550 | 23550 |
| Марка AGMA | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плотность, API | 27,7 | 33,7 | 32,6 | 31,8 | 31,6 | 30,1 | 29,7 | 28,5 | 27,4 |
| Вязкость, кинематическая сСт при 40°C сСт при 100°C | 10,3 2,5 | 23,1 4,4 | 30,4 5,2 | 43,7 6,5 | 64,6 8,4 | 95,0 11,0 | 143 14,2 | 209 18,2 | 304 23,4 |
| Вязкость, по Сейболту сек. Сейболта при 37.78°C сек. Сейболта при 210°F | 63 35 | 120 41 | 157 44 | 225 48 | 334 54 | 495 64 | 751 76 | 1105 93 | 1617 117 |
| Индекс вязкости | 48 | 98 | 99 | 97 | 98 | 100 | 97 | 96 | 96 |
| Температура вспышки, °C(°F) | 154(309) | 177(351) | 220(428) | 226(439) | 235(455) | 250(482) | 260(500) | 271(520) | 277(531) |
| Температура застывания, °C(°F) | -39(-38) | -36(-33) | -33(-27) | -30(-22) | -30(-22) | -15(+5) | -12(+10) | -12(+10) | -12(+10) |
| Стабильность к окислению, часов до ОКЧ 2,0 мг КОН/г, ASTM D 943 | — | — | >5000 | >5000 | >5000 | >2000 | >1500 | >1000 | >1000 |

Средние данные типового испытания. При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.