Преимущества продукта для клиента

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP обладают следующими качествами, которые создают выгоду:

- Чрезвычайно высокая способность выдерживать нагрузки под давлением

- Отличная защита от коррозии и износа

- Отличная водостойкость

- Отличная устойчивость к высоким температурам

- Необыкновенная прокачиваемость при низких температурах

Характеристики

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP – это разработанные по последним технологиям консистентные смазки для использования под высоким давлением, которые находят широкое применение как на автомобильных дорогах, так и вне их.

В их состав входят базовые масла ISOSIN ™, загуститель на основе литиевого комплекса, ингибиторы ржавления и окисления, а также противозадирные и клейкостные присадки.  Это смазки синего цвета, имеющие клейкую текстуру.

Они разработаны для сведения к минимуму трения и износа за счет густого, бархатистого покрытия, которое обеспечивает отличную защиту от нагрузок.

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP имеют специальную рецептуру, предназначенную для применения под высоким давлением в колесных подшипниках и шасси, включая продольную рулевую тягу, поворотный шкворень, рессорный палец поперечного вала трансмиссии, валик тормозного кулака и планшайбы и оси вращения прицепного устройства седельного тягача при работе при высоких и низких температурах..

Эти консистентные смазки разработаны для использования при высоких и низких температурах, когда эксплуатационные условия бывают, как правило, весьма жесткими.  Благодаря загустителю на основе литиевого комплекса температура каплепадения консистентных смазок Chevron Delo Greases EP повышается примерно до 266С (510F).  Такая высокая температура каплепадения означает отличную стойкость к высоким температурам до 177С (350F).

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP обладают надлежащей вязкостью базовых масел, что обеспечивает их соответствие требованиям NLGI GC-LB для работы при низких температурах.  NLGI 1 и 2 рекомендуются для использования в температурном диапазоне от -40С до 177С. NLGI 0 и 00 могут использоваться, когда температура опускается вплоть до -40С.

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP превосходят требования NLGI GC-LB в части обеспечения защиты от высокого давления и ржавления, что обеспечивает их отличные характеристики при использовании в наиболее суровых условиях.

Применение

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP разработаны для самого разнообразного применения в тяжелых условиях в транспортных средствах и оборудовании на автомобильных дорогах и вне их.

- Грузовые автомобили для тяжелых условий работы на автомобильных дорогах – Эти смазочные материалы великолепно подходят для использования в самых разнообразных грузовых автомобилях Класса 8 во всех шасси и колесных подшипниках, начиная от автоматических центральных систем смазки и до колесных подшипников вблизи имеющих высокую температуру дисковых тормозов.  Данная продукция может использоваться как хозяином/оператором, так и в автомобильных парках (особенно если рассматривается возможность увеличения интервалов между обслуживанием).

- Транспортные средства для

Эксплуатации вне   автомобильных дорог – Данные консистентные смазки демонстрируют отличные эксплуатационные характеристики при использовании при строительстве, лесозаготовках, в горнорудной промышленности, сельском хозяйстве или коммуникациях.  Используйте их в грузовиках-тягачах, автопогрузчиках, тракторах, деррик-кранах или же в любом ином транспортном средстве, которое используется вне автомобильных дорог.

- Грузовые автомобили средней и малой грузоподъемности и автобусы – Так же как и в случае с грузовыми автомобилями для тяжелых условий работы, в транспортных средствах и автобусах.

- Автомобили – Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP великолепно подходят для использования в имеющих высокую температуру колесных подшипниках и иных применениях, где требуются улучшенные эксплуатационные характеристики.

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP NLGI 1 и 2 получили одобрение для Сертификата NLGI Mark GC-LB.

Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP отвечают техническим условиях консистентных смазок Mack MG-C.

Данные типовых испытаний

| Классификация NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 235212 | 235211 | 235209 | 235208 |
| № по Листку данных по безопасности материалов (MSDS | 6818 | 6818 | 6818 | 6818 |
| Рабочая Температура, C(F) Минимальная Максимальная | -40(-40) 132(270) | -40(-40) 132(270) | -40(-40) 177(350) | -40(-40) 177(350) |
| Проникновение при 25C(77F) Неперемешанной Перемешанной | 430 415 | 380 370 | 330 325 | 257 280 |
| Температура каплепадения, C(F) | 235(455) | 235(455) | 255(491) | 265(509) |
| Испытание на нагрузку Timken OK, фунт | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Четырехшариковая Нагрузка сваривания, кг Диаметр следа изнашивания, мм | 400 0.45 | 400 0.45 | 500 0.45 | 500 0.45 |
| Lincoln Ventmeter, psig при 30 сек. при 75F 30F 0F -22F | -- 50 50 100 | -- 100 150 450 | -- 200 450 1250 | -- 250 700 1400 |
| Испытание на коррозию в присутствии меди | 1В | 1В | 1В | 1В |
| Ржавление подшипника, 5% синтетическая морская вода | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Загуститель, % Тип | 4.0 Литиевый комплекс | 5.8 Литиевый комплекс | 8.0 Литиевый комплекс | 11.0 Литиевый комплекс |
| ISO Вязкость базового масла | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Кинематическая вязкость* сСт при 40C сСт при 100C | 189 17.5 | 189 17.5 | 189 17.5 | 189 17.5 |
| Вязкость по Сейболту* Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру Сейболта при 100F Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру Сейболта при 210F | 992 90 | 992 90 | 992 90 | 992 90 |
| Индекс вязкости | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура вспышки, C(F)* | 274(525) | 274(525) | 274(525) | 274(525) |
| Текстура | Клейкая | Клейкая | Клейкая | Клейкая |
| Цвет | Синий | Синий | Синий | Синий |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.