ARDEE*

МАСЛА ДЛЯ БУРИЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Масла Ardee производства компании Petro-Canada специально разработаны для смазки и охлаждения пневматического бурильного оборудования.  Масла Ardee содержат в основе базовые масла, очищаемые по запатентованной технологии глубокого гидрокрекинга НТ компании Petro-Canada, смешанные с тщательно подобранным пакетом присадок. Это обеспечивает максимальную производительность бурильного оборудования, работающего в суровых условиях.

- СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- {0>• High film strength and lubricity <}0{>Повышенная прочность масляной пленки и отличные смазывающие свойства<0}

- {0>• Prevents scoring failures during sudden high pressure sliding<}0{>Предотвращают поломки в результате образования задиров при резких скачках давления<0}

- {0>• Minimizes wear due to repeated heavy loading<}0{>Снижают износ при циклических тяжелых нагрузках <0}

- {0>• EP protection prevents welding or scoring under constant shock loading<}0{>Противозадирная защита предотвращает сваривание или задиры при постоянных шоковых нагрузках<0}

- {0>• Long-term rust and corrosion protection <}0{>Долговременная защита от ржавления и коррозии<0}

- {0>• Prevents iron parts from rusting during constant exposure to moisture<}0{>Предотвращают ржавление железных узлов и деталей даже при постоянном контакте с влагой<0}

- {0>• Stops chemical attack on bronze or brass components<}0{>Предотвращают химическую коррозию бронзовых или латунных поверхностей<0}

- {0>• Good emulsifying characteristics<}0{>Отличные эмульгирующие свойства <0}

- {0>• Maintains a continuous lubricant film on metal surfaces<}0{>Обеспечивают постоянный слой смазки на металлической поверхности<0}

- {0>• Prevents water from displacing the lubricant and wetting the metal surface<}0{>Предотвращают вымывание смазочного материала водой и увлажнение металлических поверхностей<0}

- {0>• Excellent adhesive properties<}0{>Отличные адгезионные свойства <0}

- {0>• Oil sticks firmly to cylinder walls and other drill parts under the most adverse conditions<}0{>Масло прочно удерживается на стенках цилиндров и других узлах бурильного аппарата даже в самых суровых условиях эксплуатации<0}

- {0>• Constant oil film minimizes wear to cylinders and other drill parts<}0{>Постоянная масляная пленка снижает износ цилиндров и других узлов бурильного оборудования<0}

- {0>• Low misting tendency<}0{>Пониженная склонность к образованию масляного тумана

<0}

- {0>• Reduces undesirable misting<}0{>Снижают вероятность образования масляного тумана

- {0>• Lowers oil consumption<}0{>Уменьшают расход масла <0}

- {0>• Resists forming carbon at high temperatures<}0{>Предотвращают образование коксового осадка при высоких температурах<0}

- {0>• Lowers tendency of drills to diesel (to combust) during severe operations<}0{>Понижают вероятность того, что бурильное оборудование будет продолжать работать после выключения (или воспламенится) в суровых условиях эксплуатации

  - ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Ardee компании Petro-Canada разработаны для применения в пневматическом оборудовании для ударного бурения при  высокой скорости подачи воздуха (куб. фут/м).  Они также могут применяться во всех типах оборудования с автоматическими масленками.

Масла Ardee отвечают или превосходят требования к определенным маркам вязкости смазочных материалов для бурильного оборудования следующих производителей: Ingersoll-Rand, Joy и Worthington. В область применения данных масел входит смазка пневматического оборудования для горной добычи и прокладки туннелей, молотков-перфораторов, клепальных молотов, бетоноломов, шпалоподбивочных машин и другого строительного оборудования.

Как Ardee 32, так и Ardee 100 успешно применялись на плунжерных насосах для нагнетания воды. Они показали хорошие результаты из-за того, что содержат в своем составе агент, повышающий адгезионные свойства масла, а также ингибиторы ржавления и коррозии.

  - ПОДБОР МАРКИ ВЯЗКОСТИ

Масла Ardee имеют пять марок вязкости, благодаря чему могут использоваться в диапазоне рабочих температур от -35ºC до +45ºC.

    - Масло Ardee 32 разработано для низкотемпературных условий и соответствует марке вязкости производителей оригинального оборудования 10. Оно также очень эффективно для пневмолиний при смазке промышленных установок.

    - Масла Ardee 68, 100 и 150 используются при разработке месторождений подземным способом и классифицируются как марка вязкости производителей оригинального оборудования 20, 30 и 40 соответственно. Масло Ardee 150 рекомендовано для перфораторов Secan, а также другого горнодобывающего оборудования, где необходимо снизить расход масло и образование масляного тумана.

    - Ardee 220 соответствует марке производителей оригинального оборудования 50 и обычно используется в летний сезон на бурильных установках со сверлами крупного калибра (более 10см) при работе на открытых карьерах.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| Свойство | Метод испытания | ARDEE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Вязкость {0>сСт при 400С/SUV @ 100ºF<}0{>сСт при 40ºС/сек. Сейболта при 100ºF<0} {0>сСт при 1000С/SUV @ 210ºF<}82{>сСт при 100ºС/сек. Сейболта при 210ºF<0} | D455 | 31,8/163 6,0/46 | 71,7/369 9,9/60 | 96,4/500 11,5/66 | 148,6/778 15,0/80 | 270/1089 19,0/97 |
| {0>Viscosity Index<}0{>Индекс вязкости<0} | D2270 | 137 | 119 | 107 | 101 | 103 |
| Температура вспышки, °С | D92 | 180 | 231 | 233 | 243 | 281 |
| Температура застывания, °С | D97 | -48 | -42 | -33 | -30 | -24 |
| {0>Total Acid Number, mg KOH/g<}0{>Общее кислотное число<0} | D664 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| {0>Steam Emulsion Number, sec<}0{>Число эмульгирования паром, сек.<0} | DВ1935 | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ |
| {0>Copper Corrosion, 3h@ 100ºC<}0{>Коррозия медной пластины, 3 ч при 100ºC<0} | D130 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| {0>Foam Characteristics, ml<}0{>Пенообразование, мл<0} {0>Sequence 1<}0{>Последовательность 1<0} {0>Sequence 2<}100{>Последовательность 2<0} {0>Sequence 3<}100{>Последовательность 3<0} | D892 | 20/0 20/0 5/0 | 10/0 35/0 10/0 | 10/0 20/0 0/0 | 30/0 50/0 25/0 | 5/0 15/0 0/0 |
| {0>Rust Proc.<}0{>Ржавление, проц. <0} {0>A, 24 hrs<}0{>А, 24 ч.<0} | D665 | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел |
| {0>Timken OK Load, kg / lb<}0{>Нагрузка ОК по Тимкену, кг<0} | D2782 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| {0>Four-Ball Weld Load, kg<}0{>Испытание на задир на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания, кг<0} | D2783 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| {0>Four-Ball Wear, scar diam., mm<}0{>Испытание на износ на четырехшариковой машине, диаметр пятна износа, мм<0} | USS DM57 | 0,46 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,31 |
| {0>Falex EP, Proc A, lb, ft<}0{>Испытание на задир на машине «Фалекс», Проц. А, фунтов, футов<0} | D3233 | 7389/1660 | 7520/1690 | 7670/1725 | 7560/1700 | 7430/1670 |
| {0>Ramsbottom<}0{>Определение коксуемости по Рамсботтому<0} {0>Carbon Residue, %<}0{>Коксовый остаток, %<0} | D524 | 0,26 | 0,31 | 0,41 | 0,46 | 0,34 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154