## Смазка Циатим-201

Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку.

Основные эксплуатационные характеристики: удовлетворительная механическая стабильность, низкая коллоидная стабильность; морозо- и водостойкая.

Работоспособна при температуре -60…+90°С. Область применения: узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические другие приборы и точные механизмы.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная мазь от св. желтого до св. коричневого цвета |
| Испаряемость, масс. %, не более | 25 |
| Коллоидная стабильность, % масс, не более | 26,0 |
| Содержание воды, % масс. | Отсутствует |
| Массовая доля свободной щелочи, %, не более | 0,1 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 175 |
| Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | Не нормируется |
| Содержание механических примесей, % | Отсутствие |
| Испытание на коррозию | Не образуется зелени, тм-серых, коричневых или черных пятен |
| Предел прочности при 50°С, Па , не менее | 250-500 |
| Вязкость эффективная при -50°С, Па·с, не более | 1100 |
| Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более | 3,0 |