PURITY* FG

КОМПРЕССОРНЫЕ ЖИДКОСТИ

- Назначение

Компрессорные жидкости PURITY* FG компании «Петро-Канада» – это инновационные пищевые смазочные материалы, разработанные для обеспечения эффективной производительности и более длительной защиты, чем у специализированных смазочных материалов. Более чем двадцатилетний опыт разработок масел и смазок дал возможность добиться наилучших характеристик и свойств для жидкостей PURITY* FG. По запатентованной технологии HT Purity компания «Петро-Канада» производит очищенные на 99,9% базовые масла – самые чистые в мире. Они не содержат вредных примесей, которые могут снижать свойства масел, более того, в их состав входит специально подобранный пакет эффективных присадок. Компрессорные жидкости PURITY* FG обладают более высокой стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем пищевые смазочные материалы других лидирующих производителей. Так как эти жидкости очень эффективны для использования во влажных условиях пищевого производства с большими перепадами температуры, то они продлевают срок эксплуатации компрессоров и сокращают их простои. Компрессорные жидкости PURITY* FG также отвечают стандартам по обеспечению безопасности пищевых продуктов и отлично подходят для выполнения планов НАССР (Системы анализа рисков и критических контрольных точек) и GMP (Правил организации производства и контроля качества). Все компоненты жидкостей соответствуют требованиям Стандарта 21 CFR 178.3570

«Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Для всех жидкостей получен допуск Н1 по классификации NSF (Национального санитарного фонда), и они соответствуют требованиям Министерства сельского хозяйства (USDA) для смазочных материалов Н1, используемых на мясо- и птицеперерабатывающих заводах под надзором федеральной инспекции, и для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами. Они одобрены CFIA (Канадским агентством по контролю за качеством пищевых

продуктов) с допуском для случайного контакта с пищевыми продуктами на зарегистрированных пищевых заводах и сертифицированы компанией «Star K» для использования при приготовлении кошерных пищевых продуктов.

- Свойства и преимущества продукта

- Лучше противостоит процессу окисления, чем пищевые компрессорные жидкости других лидирующих производителей.

- Продленный срок службы – до 4000 часов в ротационных винтовых компрессорах

- Не загрязняет пневматические линии нагаром и лаком

- Экономит энергопотребление примерно на 3%, сохраняя марку вязкости

- Снижает эксплуатационные расходы, продлевая интервалы замены жидкости

Стабильность к окислению

Сканирующая калориметрия перепадов давления

при 1800С

PURITY* FG                    Лидирующая синтетиче-      Пищевая жид-ть спе

ская пищевая жидкость          циализированной

компании

- Отличная сепарация воды

- Ускоряет разделение конденсата

- Лучшая стабильность к окислению и термальным нагрузкам, чем у лидирующих специализированных компрессорных жидкостей пищевой марки

- Снижает до минимума образование лака и нагара на роторах и маслоотделителей ротационных компрессоров, а также углеродные отложения на клапанах поршневых компрессоров

- Снижает загрязнение деталей компрессоров, снижая расходы на техническое обслуживание

Образование углеродных отложений

Испытание в коксовой печи, 2600С

PURITY* FG                   Лидирующая синтетиче-      Пищевая жид-ть лидирующей

ская пищевая жидкость       специализированной компании

- Беззольная и лишенная запаха жидкость

- Предотвращает загрязнение

- Обеспечивает более приятные условия работы

- Облегчает утилизацию, так как отработавшие жидкости не являются опасными отходами

- Пониженная летучесть

- Снижает объем масла на доливку

- Повышает производительность вакуумных насосов

- Полностью одобрен для использования в и вблизи пищеперерабатывающего оборудования

- Зарегистрирован NSF (Национальным санитарным фондом) с допуском Н1

- Все жидкости отвечают требованиям Министерства сельского хозяйства (USDA) для смазочных материалов Н1, используемых на мясо- и птицеперерабатывающих заводах под надзором федеральной инспекции, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами

- Все компоненты жидкостей соответствуют требованиям Стандарта 21 CFR 178.3570 «Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами» Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

- Одобрены CFIA (Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов) с допуском для случайного контакта с пищевыми продуктами на зарегистрированных пищевых заводах

- Сертифицированы компанией «Star K» для использования      при приготовлении кошерных пищевых продуктов

- Не содержит аллергенов

- Не содержит растительных белков

- Не содержит земляных, лесных орехов и продуктов из них

- Производится на оборудовании, которое не используется в производстве, переработке, хранении и т.д. продуктов из земляных или лесных орехов

Применение

Компрессорные жидкости PURITY* FG могут использоваться для смазки воздушных компрессоров и вакуумных насосов, используемых в производстве, переработке и упаковке пищевых продуктов.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| СВОЙСТВО | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | Компрессорные жидкости PURITY* FG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Плотность, кг/л при 150С | D4052 | 0,859 | 0,866 | 0,872 | 0,876 |
| Вязкость сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D445 | 32/165 5,6/45 | 46/237 7,1/50 | 68/352 9,0/57 | 101/469 98/457 |
| Индекс вязкости | D2270 | 110 | 108 | 104 | 98 |
| Температура вспышки, 0С | D92 | 211 | 230 | 245 | 254 |
| Температура застывания, 0С | D97 | -18 | -15 | -15 | -12 |
| Цвет | D1500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Общее кислотное число | D664 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сепарация воды, при 540С, мл (мин.) при 820С, мл (мин.) | D1401 | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) |
| Стабильность к вспениванию, Последовательность I | D892 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
| Испытание на коксовый осадок, Ramsbottom, масс. % | D524 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Стабильность к окислению: Время до окисления, мин. | D2272 | 1000+ | 1000+ | 1000+ | 1000+ |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154